## Slide 1: 面內磁場下1T相二碲化鉑約瑟夫森接面之電流-相位關係研究
碩士學位論文口試 徐道宜 (指導教授：邱奎霖 博士)

## Slide 2: 緒論

## Slide 3: 研究背景與動機：為何選擇 PtTe？
新興量子材料與宏觀量子元件的結合
  PtTe (Type-II Dirac Semimetal)：具有極度傾斜的狄拉克錐與拓樸表面態。
  SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)：極高靈敏度的磁通量測平台。
關鍵缺口 (Research Gap)
  既有研究多聚焦於 約瑟夫森二極體效應 (JDE)。
  缺乏 對 電流-相位關係 (CPR) 及其 磁場調控 的直接、定量量測。
核心策略
  利用 非對稱 SQUID (aSQUID) 作為相位探針。
  解析 PtTe 在超導近接效應下的 高階諧波 與 輸運機制。

## Slide 4: 研究目的 (Research Objectives)
定量重構 CPR (Reconstruct CPR)
  直接量測 PtTe 接面的電流-相位關係。
  解析 高階諧波 (Higher Harmonics) 成分。
磁場調控機制 (Magnetic Tuning)
  探討 面內磁場 對 CPR 的連續調控行為。
  連結微觀拓樸性質與宏觀輸運現象。
建立物理圖像 (Physical Picture)
  釐清 體相多能帶 (Bulk Multiband) vs. 拓樸表面態 (Surface States) 的競爭機制。
  評估 PtTe 作為可調式量子元件的潛力。

## Slide 5: 理論背景

## Slide 6: 核心理論架構：從材料到元件
第二類狄拉克半金屬 (Type-II DSM, PtTe)
  具有受晶體對稱性保護的 狄拉克錐 (Dirac Cone) 與 拓樸表面態。
  費米能階附近的 多能帶 (Multiband) 特性主導低能輸運。
超導近接效應 (Proximity Effect)
  S-DSM-S 接面：超導關聯透過 安德烈夫反射 (Andreev Reflection) 穿透半金屬。
  非正弦 CPR：高透明度接面或拓樸態可導致 。

## Slide 7: 關鍵測量工具：非對稱 SQUID (aSQUID)
操作原理：
  強參考接面 (Reference Junction) 鎖定相位 。
  外加磁通 線性掃描目標接面相位 。
核心優勢
  “相位偏置探測器” (Phase-Biased Detector)。
  可直接從 調變曲線 讀出 (Readout) 目標接面的 CPR。

## Slide 8: 實驗方法

## Slide 9: 元件製備流程 (Fabrication)
材料來源：1T-PtTe 單晶 (助熔劑法生長)。
關鍵製程
  機械剝離 (Exfoliation)：製備原子級厚度薄片。
  電子束微影 (EBL)：定義奈米級電極圖案。
  原位離子銑削 (In-situ Ion Milling)：確保低阻抗介面接觸。
  超導電極沉積：濺鍍 NbTi (70-120 nm)。

## Slide 10: 極低溫精密量測系統 (Measurement Setup)
環境：Bluefors 稀釋制冷機 ( mK)。
磁場：3D 向量超導磁鐵 (9-1-1 T) 任意方向磁場。
訊號處理
  多級濾波：QDevil (mK段) + IR Filter，抑制熱噪聲。
  低雜訊量測：BPI 低噪聲放大器 + IVVI-rack (電池供電)。
關鍵特點： 極低電子溫度 高訊雜比 任意磁場向量

## Slide 11: 實驗結果

## Slide 12: 基礎電性特徵：高品質擴散型接面
典型 I-V 曲線
  清晰的超電流 ()。
  顯著遲滯 (Hysteresis) 欠阻尼狀態。
多重安德烈夫反射 (MAR)
  觀測到次諧波能隙結構 ()。
  推導參數： meV, (高透明度)。

## Slide 13: 零面內場特性：均勻的超電流分佈
類夫朗和費干涉 (Fraunhofer-like)
  時呈現高度對稱。
  形式接近 。
物理意義
  證實接面內部超電流密度分佈 高度均勻。
  無明顯缺陷或不均勻性。

## Slide 14: 面內磁場效應 I：干涉圖樣畸變
現象：施加 後，干涉圖樣 不再對稱。
  極小值位置偏移 (Node Shift)。
  包絡線形狀改變 (Envelope Distortion)。
  (潛在的二極體效應訊號)。
推論：面內磁場改變了內部的 電流-相位關係 (CPR)。

## Slide 15: 座標系效應：角度依賴性
各向異性 (Anisotropy)
  的效應顯著依賴於角度 。
  需考慮實驗室座標與樣品座標的轉換 ()。

## Slide 16: CPR 重構 I：模型選擇
為何不選純透明度模型？
  實驗觀測到顯著的高階諧波 ()。
  若用純透明度解釋，需 (不符實驗值 )。
採用模型：諧波展開 (Harmonic Series)
  引入相位差 以描述 TRS 破缺。

## Slide 17: CPR 重構 II：高面內場下的二階諧波
擬合結果 ( mT)
  二階諧波相位可調模型完美擬合實驗數據。
  關鍵發現：
    分量顯著增強。
    相位差 非零。

## Slide 18: 關鍵發現總結：磁場調控 CPR
磁場作為「調控旋鈕」
  直接耦合到接面中的安德烈夫束縛態。
主要證據
  夫朗和費圖樣的對稱性破缺。
  CPR 中 二階諧波 () 與 相位差 () 的顯著演化。
結論
  證實 PtTe 接面具備 高度可調的非正弦 CPR。

## Slide 19: 討論

## Slide 20: 物理機制探討：非對稱干涉圖樣的起源
現象回顧
  時，夫朗和費圖樣嚴重扭曲。
  (Time-Reversal Symmetry Breaking)。
模型比較
  透明度模型 (Transparency Model)：需極高 才能解釋 ，且無法解釋不對稱。
  諧波展開 (Harmonic Series)：引入相位 ，成功描述 TRS 破缺與高階諧波。
結論
  PtTe 接面中存在 各向異性 的輸運機制。
  面內磁場有效耦合到 安德烈夫束縛態 (ABS)，調控其相位。

## Slide 21: 技術挑戰與優化方向
製程挑戰
  側壁沉積 (Sidewall Deposition)：可能導致額外並聯路徑。
  表面氧化：TMD 材料易氧化，需嚴格的原位清洗。
對量測的影響
  接面均勻性影響干涉圖樣的對比度。
  需進一步優化 離子銑削 參數與 側壁保護 製程。

## Slide 22: 結論與展望

## Slide 23: 總結 (Conclusion)
成功建立 PtTe 量子元件平台
  結合機械剝離與非對稱 SQUID 技術。
  實現高品質擴散型接面 ()。
發現非傳統電流-相位關係 (Non-sinusoidal CPR)
  直接觀測到顯著的 二階諧波 ()。
  證實 CPR 形式高度依賴於 面內磁場。
磁通量調控 (Magnetic Tuning)
  實現了「可調式 接面」。
  為拓撲超導元件的相位操控提供了新途徑。

## Slide 24: 未來展望 (Future Work)
短期目標：機制釐清
  溫度依賴性量測：區分體相與表面態貢獻。
  Shapiro Steps：進一步驗證 AC 約瑟夫森效應。
長期目標：量子應用
  超導二極體 (Superconducting Diode)：零磁場下的非互易輸運。
  拓撲量子位元 (Topological Qubits)：利用 偏移實現免磁場操控。
科學意義
  連結 拓撲物理 與 宏觀量子元件 的橋樑。

## Slide 25: 備用投影片 (Backup Slides)

## Slide 26: 附錄 A：詳細實驗數據

## Slide 27: 完整實驗結果
本附錄提供了主要實驗的詳細數據和補充分析。
樣品詳細資訊
樣品詳細資訊
樣品編號
厚度(nm)
接面寬度(μm)
參考接面長度(μm)
目標接面長度(μm)
臨界電流(μA)
重捕電流(μA)
正常態電阻(Ω)
IcRn (μV)
二極體效率(η)
鈮鈦厚度(nm)
備註
003-2
21.17
1.16
0.40
0.73
19.1
3
1.92
36.6
150
003-3
27.79
0.88
0.33
0.65
14.5
1.5
3.24
46.9
150
004-1
1.26
0.26
0.68
19.4
16
11.17
217.1
70
Only Ref. JJ
004-2
0.56
0.17
0.67
32.5
30
22.29
725.1
70
004-3
1.34
0.24
0.70
44.5
33
35.93
1600.4
70
005-1
63.5
1.15
0.42
0.87
88.4
28
0.30
26.5
70
005-2
24.2
1.57
0.41
0.88
33.9
6
1.07
36.2
70
019-1
2.59
1.53
2.26
13.8
1.5
0.70
9.7
120
019-3
1.73
1.52
2.36
13.3
0.8
1.25
16.7
120
019-5
3.42
1.79
6.09
14.8
6
0.26
3.9
120
PtTe2、NbTi量子輸運參數表
參數 | 符號 | NbTi | PtTe2 | 單位
費米速度 Fermi velocity |  | ≈ 1.25–1.55 |  | m/s
平均碰撞時間 Mean free time |  | ≈ 10⁻¹²–10⁻¹¹ | ≈ 10⁻¹²–10⁻¹¹ | s
擴散係數 Diffusion coefficient |  | ≈ 5.6×10²–5.6×10³ | ≈ 1.5×10²–2.4×10³ | cm²/s
電阻率 Resistivity ¹ |  | ≈ 0.001–0.01 | ≈ 0.0002–0.002 | kΩ (per □)
費米波長 Fermi wavelength |  | ≈ 0.32 nm | ≈ 7–11 nm | nm
平均自由路徑 Mean-free path |  | 80–800 | 180 | nm
載子遷移率 Electron mobility |  | ≈ 1.25–1.55 | ≈ 6.5–7.5 | cm²/Vs
狄拉克點 Dirac point |  | ≈ 0.32 eV | ≈ 0.32 eV | eV
超導相干長度 Superconducting coherence length |  | ≈ 10 nm | ≈ 10 nm | nm
PtTe2、NbTi量子輸運參數表

## Slide 28: 參考文獻